Технические требования к качеству баланса елового ОАО “Волга”

Качество поставляемых балансов должно соответствовать ГОСТ 9463-88 , елово-пихтовых балансов 1-2 сорта  для производства белой древесной массы,  допускается наличие пихты, соответствующих требованиям качества (описание пороков древесины - по ГОСТ 2140-81) указанным ниже:

1. Не бракуется, приравнивается к балансам 1-2 сорта   древесина:

- не имеющая пороков, указанных в п.п. 2.1.2. и 2.1.3 настоящего приложения;

- сроком заготовки зимняя - не позднее 3-х месяцев, летняя – не позднее 4-х недель);

- номинальной длиной 2,0 м (1,93 ÷ 2,10 м), 3,6 м (3,53 ÷ 3,70 м), 4,0 м (3,93 ÷ 4,10 м), 6,0 м (5,93 ÷ 6,10 м);

- диаметром от 8 см в вершинной части и  максимальным размером цилиндра обработки не более 40 см;

- с кривизной не более 3 % от длины балансов;

- с двойной вершиной (пасынком) и с максимальным размером цилиндра обработки не более 40 см;

- с сучками высотой до 5-ти см;

- с заболонными грибными окрасками (синева и цветные заболонные пятна), в период с 01 мая до конца навигационного периода на реке Волга в районе Горьковского водохранилища.

# 2. Не бракуется, относится к ограниченно годным балансам  древесина:

- фактически замеренной длины 2,11 ÷ 3,52 м; 3,71 ÷ 3,92 м; 4,11 ÷ 5,92 м; 6,11 ÷ 6,50 м. Номинальная длина, для определения фактического объема, устанавливается с шагом 0,10 м и допустимыми отклонениями по длине + 0,01 ÷ + 0,10 м.

- с ядровой гнилью не более 1/4 диаметра (вырезки) с выходом на один торец;

- с заболонной гнилью глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра соответствующего торца;

- с заболонными грибными окрасками (синева и цветные заболонные пятна), в период с конца навигационного периода на реке Волга в районе Горьковского водохранилища по 31 декабря 2008г.

# 3. Бракуются  балансы:

- длиной менее 1,93 м и более 6,50 м;

- диаметром менее 8-ми см;

- с кривизной более 3 % от длины балансов.

- с ядровой гнилью более 1/4 диаметра (вырезки) с выходом на один торец;

- с наружной трухлявой гнилью;

- с заболонной гнилью глубиной по радиусу более 1/10 диаметра соответствующего торца;

- с инородными включениями (в том числе металлическими);

- обугленная;

- загрязненная (углем, сажей, минеральными и химическими соединениями)

- сухостойная древесина;

- из хвойных - не ель и не пихта; все лиственные породы лесоматериалов;

- максимальным размером более 50-ти см;

- с двойной вершиной (пасынком) и с максимальным размером цилиндра обработки более 50-ти см;

- с сучками высотой более 5-ти см.