Технические требования к качеству баланса осинового ОАО «Выборгская Целлюлоза»

1.Породный состав – осина 100% , 1-2  сорта.

2.Диаметр: наименьший диаметр 12 см (в верхнем торце без коры), максимальный диаметр 40 см (в нижнем торце без коры).

3.Балансы менее 12  см и более 40 см считаются браком  и оплате не подлежат;

4.Длина 3,6 – 4,0; 5,5-6,0 м.  При наличии в штабеле баланса разной длины, замер и расчет объема данного штабеля производиться по наименьшей длине. Поставка 2-х метрового баланса осуществляется только при дополнительном согласовании объемов.

5.Кривизна ствола: не более 3%

6.Пороки качества:

— ядровая гниль и дупло		не допускается;

— наружная трухлявая гниль	не допускается;

— заболонная гниль			для 1 сорта не допускается,

для 2 сорта допускается глубиной по радиусу не более 					1/10 диаметра соответствующего торца;

— побурение				для 1 сорта не допускается,

для 2 сорта  допускается без белых пятен и выцветов;

— двойная вершина			не допускается;

— крупные комлевые складки	не допускается;

— сухостой				не допускается;

— червоточина			для 2 сорта допускается без ограничения,

для 1 сорта – допускается поверхностная.

7.Посторонние вещества, присутствие которых недопустимо:

— пластмасса; обугленность; металлические включения; радиоактивные вещества;

— химические вещества, которые могут перемещаться в конечный продукт.

8.Прием баланса осуществляется в складочной мере  (измерение геометрического объема) по ОСТ 13-43-79 по следующим коэффициентам

— осина 3,6-4,0; 5,5 м – 0,60;

— осина 5,6-6,0 м – 0,58.

9.Заготовка

— древесина должна быть заготовлена не более 6 месяцев назад;

— сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью не окоренного бревна или иметь длину не более 2 см.