СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Балансы еловые (БЕ) и осиновые (БО),

поставляемые на ЗАО «Интернешнл Пейпер»

| 1. Заготовка и поставка (БЕ и БО) | Балансы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Бревна, заготовленные из сухостойных деревьев, считаются браком. Осиновые балансы в случае наличия плодовых тел грибов и/или плесени и/или фона торца в областях, незатронутых грибными окрасками, темнее светло-серого окраса - считаются браком. Еловые балансы в случае наличия плодовых тел грибов и/или плесени - считаются браком. Древесина, заготовленная до 31 октября, поставляется на комбинат до 1 мая. Древесина, заготовленная до 1 мая, поставляется на комбинат до 1 июля. В летний период с 1 мая по 1 сентября срок поставки не должен превышать 3 месяца с момента заготовки. |
| --- | --- |
| 2. Порода (БЕ и БО) | Балансы должны быть рассортированы по породам: БЕ: ель – 100 % БО: осина - 100% Бревна других пород (не соответствующие породе, указанной в накладной) считаются браком. |
| 3. Длина (БЕ и БО) | Длина балансов от 4,0 до 6,0 м. Допускаемые отклонения от длины ( 20 см. Бревна в штабеле должны быть рассортированы по длинам. Измеряется фактическая длина лесоматериалов, уложенных в штабель, с округлением до ближайшего целого дециметра в меньшую сторону. Бревна длиной менее 3,8 м и более 6,2 м считаются браком. |
| 4. Диаметр (БЕ и БО) | Наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) - 12 см, наибольший диаметр (в нижнем торце без коры) - 60 см. Бревна диаметром менее 12 см и/или более 60 см считаются браком. |
| 5. Гниль (БЕ и БО) | В балансах диаметром до 15 см включительно – не допускаются все виды гнили и дупло. В балансах диаметром более 15 см ядровая гниль и дупло допускаются не более: -1/3 диаметра среза для еловых балансов. -1/2 диаметра среза для осиновых балансов. Заболонная гниль не допускается. Наружная трухлявая гниль не допускается. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по гнили считаются браком. Грибные окраски: синева – допускается. |
| 6. Обработка (БЕ и БО) | - Двойная вершина не допускается. - Высота остатков сучьев от поверхности бревна допускается не более 2 см. - Наросты и наплывы от заросших сучьев допускаются не более 2 см от поверхности бревна. - Ребристая закомелистость допускается глубиной не более 2 см от поверхности бревна. - Остатки корневых лап – не допускаются. - Стрела прогиба кривизны бревна в сумме с диаметром бревна S в месте наибольшего искривления не должна превышать 60 см; при этом максимально допустимая стрела прогиба бревна должна составлять не более 2,5% от его длины. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по обработке считаются браком. |
| 7. Загрязнения (БЕ и БО) | Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажей, не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по загрязнениям считаются браком. |