СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Балансы хвойные (БХ) и березовые (ББ),

поставляемые на ЗАО «Интернешнл Пейпер»

| 1. Заготовка и поставка (БХ и ББ) | Балансы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Бревна, заготовленные из сухостойных деревьев, считаются браком. Для Хвойных Балансов (дополнительно): Основной признак древесины длительного хранения: - цвет торцов и боковой поверхности бревен на участках без коры: от светло-серого до тёмно-серого (вплоть - до черного). Дополнительные признаки древесины длительного хранения: - заболонные грибные окраски, в т.ч. синева; - глубокие торцевые и боковые трещины усушки; - червоточина; - отсутствие коры по всей длине, либо на большей части бревна; - плесень, плодовые тела грибов. Хвойные Балансы, которые сочетают Основной признак с одним и/или несколькими Дополнительными признаками – считаются браком. В случае наличия одних только дополнительных признаков – древесина не является браком. |
| --- | --- |
| 2. Порода (БХ и ББ) | Балансы должны быть рассортированы по породам: БХ: либо ель – 100 %; либо сосна – 100 %; либо ель и сосна - в смеси. ББ: береза - 100% Бревна других пород (не соответствующие породе, указанной в накладной) считаются браком. |
| 3. Длина (БХ и ББ) | Длина балансов от 3,0 до 6,0 м. Допускаемые отклонения от длины ( 20 см. Бревна в штабеле должны быть рассортированы по длинам. Измеряется фактическая длина лесоматериалов, уложенных в штабель, с округлением до ближайшего целого дециметра в меньшую сторону. Бревна длиной менее 2,8 м и более 6,2 м считаются браком. |
| 4. Диаметр (БХ и ББ) | Наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) - 6 см, наибольший диаметр (в нижнем торце без коры) - 60 см. Бревна БХ, ББ диаметром менее 6 см и/или более 60 см считаются браком. |
| 5. Гниль (БХ и ББ) | В балансах диаметром до 15 см включительно – не допускаются все виды гнили и дупло. В балансах диаметром более 15 см - ядровая гниль и дупло допускаются не более 1/3 диаметра среза. Заболонная гниль не допускается. Наружная трухлявая гниль не допускается. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по гнили считаются браком. Грибные окраски: синева – допускается. |
| 6. Обработка (БХ и ББ) | - Двойная вершина не допускается. - Высота остатков сучьев от поверхности бревна допускается не более 5 см. - Стрела прогиба кривизны в сумме с диаметром бревна S не должна превышать 75 см. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по обработке считаются браком. Балансы поставляются в коре (обдир коры допускается). |
| 7. Загрязнения (БХ и ББ) | Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажей, не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по загрязнениям считаются браком. |