Технические требования к качеству фанерного кряжа ООО “Коскилес”

Сезон заготовки:	бревна свежей заготовки

Порода: 	береза - 100 %

Дефекты	максимальное количество дефектов на длине 15 дм.:

Максимальный диаметр сучьев:здоровый сучья: 60 мм.; Сухие и с гнилью: 30 мм. Максимально допускается сухих сучьев и сучьев с гнилью а также группы сучьев в количестве 5 штук

Группы сучьев  на длине кряжа 20 см допускается максимально 2 сучка или группа сучьев диаметром более 30 мм.

Ложное ядро и сердцевины трещины:

- при диаметре вершины кряжа до 24 см. под корой 1/3 диаметра

- при диаметре вершины кряжа более 24 см. под корой 1/2 диаметра

Кривизна: равномерная в одном направлении.Максимально 30 мм

Зарубки: без гнили, глубина которых максимально 10% от диаметра вершины. Зарубки с гнилью, мягкая гниль, боковые от усушки трещины, крутая (местная) и разносторонняя (сложная в разных плоскостях) кривизна допускается.

Механические повреждения: максимальная глубина 10% от диаметра вершины.

Участки с дефектами кряжа при обмере вычитаются из общего объема кряжа при условии, что часть кряжа, соответствующая требованиям качества, имеет минимальную длину 15 дм с обоих торцов кряжа.

Требования обмера:	длина раскряжевки: 3.3, 4.0, 4.9, 5.4, 5.7, 6.0 м (-0.0м ….+0.05м). При наличии дефектов у кряжей из объема вычитается дефектный участок и объем кряжа  подсчитывается соответственно по классам: 3.0, 3.3, 4.0, 4.3, 4.6, 4.9, 5.4 и 5.7 м

Минимальный диаметр вершинного среза с наименьшей  стороны под корой 18 см

Максимальный диаметр в нижнем торце 65 см в коре