Технические условия, предъявляемые к фанерному сырью, длиной кратной 1,6 метра

| Порода | Береза, срок хранения до момента поставки не более 3-х месяцев, в летнее время |
| --- | --- |
| Длина | 1,6; 3,2; 4,8; 6,4 м (припуск по длине не менее 5 см. на каждый чурак) |
| Диаметр | от 18 до 50 см, причем в комле не более 50 см. (в коре). Фансырье диаметром 18 см допускается в количестве не более 10 % от поставляемой партии. |
| Загрязнения | Фанерное сырье не должно содержать металл, пластик и другие инородные предметы |
| Сучки (кроме табачных) | Измерение по ГОСТ 2140-81 стр.62 черт.6 Допускаются размером не более 7 см. |
| Табачные сучки | Допускаются размером не более 3 см |
| Высота сучьев | Допускаются не более 2 см. от поверхности чурака без учета присучкового нароста на втором сорте. |
| Побурение | Допускается без белых пятен и выцветов |
| Ложное ядро | Измерение по ГОСТ 2140-81 стр.83 черт.31 Допускаются не более 1/3 диаметра соответствующего торца |
| Ядровая гниль (твердая) | Допускаются диаметром не более 6 см в центральной части торца |
| Дупло | Не допускается |
| Наружная трухлявая гниль | Не допускается |
| Заболонная гниль | Не допускается |
| Трещины боковые от усушки гниль | Не допускается |
| Трещины торцевые | Допускается глубиной не более 10 см |
| Кривизна простая | Измерение по ГОСТ 2140-81 стр.69 черт.17 (3,2) -допускается до 16 мм на чураке диаметром до 20 см -допускается до 32 мм на чураке диаметром до 24 см -допускается до 48 мм на чураке диаметром до 26 см и выше |
| Кривизна сложная | Допускается в пределах ½ нормы простой кривизны, на длину 1,6 м не допускается |
| Двойная сердцевина | Не допускается |
| Червоточина | Не допускается |
| Ребристая закомелистость | Не допускается |
| Корневые лапы | Не допускается |
| Козырьки | Не допускается |
| Рак, Сухобокость, открытая прорость, мех. повреждения | Измерение по ГОСТ 2140-81 стр.68 черт.15 Допускается вне зоны лущения (зона лущения должна составлять не менее 5 см) |
| Обдир коры | Допускается не более 20% от общей площади сортимента |
| Скос пропила | Допускается не более установлено припуска по длине |
| Приемка (геометрия) | при приемке геометрическим методом руководствоваться требованиями ОСТ 13-43-79 |
| Приемка (точковка) | при приемке методом поштучного обмера руководствоваться требованиями ГОСТ 2292-88 и ГОСТ 2140-81 |

Приемка по качеству согласно данным требованиям и ГОСТ 9462-88

Приемка по количеству согласно ГОСТ 2292-88 и ОСТ 1343-79