Технические требования к качеству пиловочника елового ООО «Метсялиито Свирь»

Порода:

Ель, другие породы не допускаются;

Заготовка:

Пиловочник должен быть свежезаготовлен.

Диаметр:

Наименьший диаметр в вершиной части бревна под корой		14,0 см.;

Максимальный диаметр в вершиной части бревна под корой		38,0 см

Максимальный диаметр в комлевой части				55,0 см с корой

;

Длина:

Диапазон длин:			4,3-6,1м., с градацией 0,3 м

Точность раскряжевки		-0; +10 см

Максимальная зачетная длина	6,20 м

Качество:

Кривизна односторонняя 1см на 1 погонный метр допускается.

Гниль, синева, сложная/местная кривизна, червоточина, инородные включения, трещины, прорости и механические повреждения не допускаются.

Допускается не более одного пасынка диаметром не более 4,0 см.

Допускаются сухие сучки диаметром не более 4,0 см. Здоровые сучки допучкаются без ограничений.