# Спецификация на сосновый пиловочник

Порода:

Сосна, другие породы не допускаются;

Пиловочник, заготовленный в период с 01.10. по 30.04., должен быть поставлен Покупателю

до 15.06. Сосновый пиловочник, заготовленный в период с 01.05. по 30.09., должен быть поставлен Покупателю в течение трех недель от момента валки деревьев.

Заготовка:

Пиловочник должен быть заготовлен из растущих деревьев;

Поставка бревен из сухостойных деревьев и древесины длительного хранения не допускается;

Диаметр:

Пиловочник сосновый 131-151

Наименьший диаметр в верхнем торце без учета коры 		13,1 см.;

Наибольший диаметр в верхнем торце без учета коры 		15,1 см.;

Пиловочник сосновый 152-320

Наименьший диаметр в верхнем торце без учета коры 		15,2 см.;

Наибольший диаметр в верхнем торце без учета коры 		32,0 см.;

Наибольший диаметр в нижнем торце без учета коры 		49,0 см.;

Длина:

Диапазон длин: 4,0-5,2 м.,  с градацией длин через 10 см.

Диапазон длин: 5,21-6,1 м.,  с градацией длин через 10 см.

Максимальная зачётная длина- 6,10 м

Не допускаемые пороки:

Гниль, синева, окраски, червоточина, рак, двойная сердцевина, двойная вершина, неровный или кривой срез торца, карра (от подсочки), сухобокость, прорость(открытая, закрытая).

Сучки:

Допускаются здоровые сучки диаметр не более 80 мм. Загнившие, гнилые и табачные сучки - не допускаются.

Обработка:

Обрезка сучьев заподлицо с поверхностью ствола. Высота остатков отдельных сучьев не более 20 мм от поверхности коры. Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы. Скос пропила не более 10 % от диаметра верхнего торца.

Кривизна:

Стрела прогиба равномерной кривизны не более 1,0 % от длины бревна. Местная и сложная кривизна не допускаются. Кривизну считают местной, если стрела прогиба на 1 м длины любого участка бревна превышает 10 мм.

Трещины:

Сердцевинные (метиковые), кольцевые (отлупные) и морозные трещины допускаются укладывающиеся во вписанный в торец круг с диаметром не более 33 % от верхнего торца. Торцевые трещины от усушки допускаются глубиной не более припуска, морозные и боковые от усушки допускаются не более 1/20 диаметра соответствующего торца

Механические повреждения:

Не допускаются механические повреждения более 10 % от верхнего диаметра.

Загрязнения:

Кора и древесина не должны иметь обугленности, сажи, содержать металл, пластмассу, камни и другие инородные предметы и вещества, а также не должны быть обработаны средствами химической защиты древесины.

Отказ от приемки:

Партия пиловочника не подлежит приемке, т.е. является полностьюзабракованной партией Товара в соответствии с п. 4.4 Договора, если по результатам контроля качества внешним осмотром штабеля объем дефектных бревен (балансов и дров) превышает 30 % или бревна имеют недопускаемые загрязнения.