Щепа технологическая.

Качество щепы должно соответствовать  маркам Ц-1, Ц-2, Ц-3 согласно требованиям ГОСТ 15815-83.

Щепа должна быть изготовлена из древесины хвойных пород (сосна, ель)

Запрещается поставка щепы технологической с содержанием примеси лиственной древесины. Вся партия щепы с содержанием лиственной принимается браком.

По согласованию Сторон, возможна поставка щепы другого качества приемлемой для производства сульфатной целлюлозы высокого выхода. Допускается поставка технологической щепы с массовой долей остатков на ситах с отверстиями диаметром 20 и 10 мм не менее 81%, массовая доля остальных фракций определяется суммарно и не должна превышать 19 %, массовая доля коры не более 3,0%. Остальные показатели качества технологической щепы должны соответствовать требованиям ГОСТ 15815-83. Принимается данная щепа маркой НС-1 и оплачивается, по отдельной, оговоренной Сторонами цене. Объем щепы марки «НС-1» не должен превышать 5% от общего месячного объема поставляемой технологической щепы.

В щепе не допускаются минеральные примеси, металлические включения, инородные предметы и вещества. Щепа, имеющая перечисленные показатели считается браком. В случае содержания минеральных примесей, как внутри вагона, так и на его ходовых частях и балках, вся партия товара принимается браком.

При поставке технологической щепы в зимний период железнодорожным транспортом, Поставщик обязуется производить погрузку щепы предварительно промороженной на открытом складе, во избежание её смерзания внутри вагона. В случае смерзания щепы в вагоне и, как следствие, невозможности её выгрузки на складе Покупателя, приемка данной партии щепы отодвигается до момента её разгрузки. Все расходы, связанные с простоем транспортной единицы в ожидании разгрузки возмещает Поставщик.

Приемка технологической щепы.

Измерение объема партии щепы проводят по методу учета с переводом насыпного объема в плотные м3 по ОСТ 13-74-79. Для определения насыпного объема щепы измеряют и перемножают средние значения ширины, длины и высоты транспортной единицы. Если щепа в емкости не догружена до уровня бортов транспортной единицы, то насыпной объем вычисляется в виде разности объема емкости и объема пустот, образованных недогрузкой щепы до уровня бортов. Высоту «шапки» или пустот, образованных недогрузкой щепы, вычисляют как среднее арифметическое из 8 значений (для вагонов), 4 значений (для автомобилей), измеренных в точках, расположенных вдоль боковых бортов емкости (по 4 точки с каждого борта), на расстоянии от них - 0,5 м.

Плотный объем щепы вычисляют умножением насыпного объема на переводные коэффициенты в соответствии с пунктом 3.6 ГОСТ 15815-83. При отгрузке и приемке щепы в период с 1 декабря по 31 марта (с содержанием снега) указанные в п.3.6. коэффициенты могут быть уменьшены:

-при наличии снега (до 2 % от общего объема щепы) на 0,01;

-при наличии снега (до 5 % от общего объема щепы) на 0,02;

-при наличии снега, льда (до 7 % от общего объема щепы) на 0,03.

При поставке щепы водным транспортом применяется коэффициент 0,38.

Порядок постановки партии товара на рекламацию.

Каждый штабель лесоматериалов должен пройти контроль на количество и качество. Вагон, автомобиль, судно ставится на рекламацию в случае:

- превышения 15 % содержания брака на одну транспортную единицу;

- если заявленный объем лесоматериалов в спецификации по одной транспортной единице отличается от фактического более чем на 15 %;

-  в совокупности содержания брака  и расхождения по количеству составляет более 20%.

Собственные (арендованные, субарендованные) вагоны, платформы, щеповозы ставятся на рекламацию, если выходные и праздничные дни составляют не более 2 (двух) суток, причем время простоя не должно составлять более 3-х суток. В иных случаях, товар в собственном (арендованном, субарендованном) подвижном составе, принимается по факту в одностороннем порядке.

Ответственность за простой вагонов, обоснованно поставленных на рекламацию, возлагается на Поставщика.

Если от одного  грузоотправителя поступила группа вагонов, в которых объемы или качество превышают вышеприведенные параметры, то на рекламацию из группы вагонов ставится одна транспортная единица.

В случае выставления Покупателем рекламации на товар Покупатель извещает об этом Поставщика, в течение одного рабочего дня, по указанному в настоящем Договоре электронному адресу или факсу. Поставщик в суточный срок, после направления ему извещения, обязан сообщить письменно (по  электронной почте или факсу) о времени прибытия своего представителя на предприятие Покупателя с целью проведения контрольного обмера совместно с Приемщиком, либо о согласии с фактическими результатами обмера Приемщика безвыездно. Если извещение от Поставщика не поступает в течение суток, считается, что Поставщик принимает результаты Приемщика.

За хранение лесоматериалов на рекламации Поставщик возмещает расходы, понесенные  Покупателем  на основании предоставленных Покупателем актов и калькуляции затрат.