ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ внести следующие изменения:

ПИЛОВОЧНИК ЕЛОВЫЙ (ПЕ)

Для производства пиломатериалов, согласно ТУ 13-2-12-96, если иное не оговорено.

| А. Свежесть | Время заготовки Поставка с момента заготовки 1.5 - 31.8 в течение 2х недель 1.9 - 31.10 в течение 4х недель 1.11- 30.4 в течение 2х месяцев, но до 15.5 |
| --- | --- |
| Б. Порода | Ель 100%. |
| В. Спецификация | Длины пиловочника: 4,9 м; 5,5 м; 6,1 м; Допуск длины от -3 до +10 см Для пиловочника с допусками от 0 и больше, оплата производится по модульной длине 4,9 м; 5,5 м и 6,1 м. Для пиловочника с допусками от -3 до -1 оплата производится по фактической длине. Минимальный диаметр пиловочника 15,0 см без коры в верхнем торце. Максимальный диаметр пиловочника 42,0 см без коры в верхнем торце, не более 54,0 см без коры в нижнем торце. В одной транспортной единице только один сортимент. В одном штабеле только одна длина. |
| Г. Кривизна | Допустимый изгиб 1,5 см/м. |
| Д. Обработка | Пиловочник поставляется неокоренным. Обрезка сучьев заподлицо с поверхностью ствола. Максимальная высота сучьев 10 мм. |
| Е. Качество | Допускаются: - свежие сучки максимальным диаметром 60 мм - сухие сучки максимальным диаметром 40 мм - гнилые сучки максимальным диаметром 30 мм - свежие пасынки макс. 1 шт./бревно макс. диаметром 40 мм - простая метиковая трещина в сечении не более 1/2 от верхнего диаметра - механические повреждения (запилы, зарубы, сколы) и прорость открытая выходящая на нижний торец не проникающие во вписанный цилиндр. Не допускаются: - гниль, синева, червоточина - гнилые пасынки - сложная и местная кривизна, двойная сердцевина, двойная вершина - закомелистость, сухобокость, прорость и раны - значительные местные наросты, вздутия и утолщения - кольцевая (отлупная) трещина - механические повреждения (козырьки, неровный след от распиловки, а также запилы, зарубы, сколы и т.д. проникающие во вписанный цилиндр) - превышение максимальной длины - гвозди, проволока, камни, песок, грязь, глина в/на древесине - ядо - и другие химикаты или остатки от гербицидов и пестицидов - инородные включения, пластмасса и резина, сажа, уголь, металл - комбинации двух разных типа максимальных дефектов на одном стволе |

Свежесть соблюдается Продавцом категорически.

Покупатель имеет право отказаться от приема древесины, если количество брака и пиловочника елового 3 сорта  превышает 10% от объема одного сортимента и длины в автомобиле. В данном случае Продавец обязан возместить возникшие дополнительные расходы Покупателю. В остальном, древесина принимается согласно данных технических условий.

ПИЛОВОЧНИК ЕЛОВЫЙ (3-й сорт)

Для производства пиломатериалов, согласно ТУ 13-2-12-96, если иное не оговорено.

| А. Свежесть | Время заготовки Поставка с момента заготовки 1.5 - 31.8 в течение 2х недель 1.9 - 31.10 в течение 4х недель 1.11- 30.4 в течение 2х месяцев, но до 15.5 |
| --- | --- |
| Б. Порода | Ель 100%. |
| В. Спецификация | Длины пиловочника: 4,9 м; 5,5 м; 6,1 м; Допуск длины от -3 до +10 см Для пиловочника с допусками от 0 и больше, оплата производится по модульной длине 4,9 м; 5,5 м и 6,1 м. Для пиловочника с допусками от -3 до -1 оплата производится по фактической длине. Минимальный диаметр пиловочника 11,0 см без коры в верхнем торце. Максимальный диаметр пиловочника 42,0 см без коры в верхнем торце, не более 54,0 см без коры в нижнем торце. |
| Г. Кривизна | Допустимый изгиб 2,0 см/м. |
| Д. Обработка | Пиловочник поставляется неокоренным. Максимальная высота сучьев до 30 мм. |
| Е. Качество | Допускаются: - сучки без ограничений - местная кривизна с изгибом до 2 см/м, свежие пасынки, простая метиковая трещина, закомелистость с максимальным диаметром комлевой части не более 54 см, механические повреждения на расстоянии 1 м от одного из торцов без ограничений, на расстоянии более 1 м от торца проникающие во вписанный цилиндр с диаметром вершины на глубину не более 30 мм, местные наросты, вздутия, утолщения, кольцевая (отлупная) трещина. При этом бревно должно быть допустимо к распиловке - незначительная синева - твердая гниль с одного торца - червоточины - двойная сердцевина - прорость, сухобокость и раны в размере механических повреждений - незначительная грязь на торцах Не допускаются: - мягкая гниль и твёрдая гниль на двух торцах - сложная кривизна - гнилые пасынки - двойная вершина - превышение максимальной длины - гвозди, проволока, камни, песок, грязь, глина в/на древесине - ядо - и другие химикаты или остатки от гербицидов и пестицидов - инородные включения, пластмасса и резина, сажа, уголь, металл |

Свежесть соблюдается Продавцом категорически.

ПИЛОВОЧНИК ЕЛОВЫЙ ТОНКОМЕРНЫЙ (ПЕТ)

Для производства пиломатериалов, согласно ТУ 13-2-12-96, если иное не оговорено.

| А. Свежесть | Время заготовки Поставка с момента заготовки 1.5 - 31.8 в течение 2х недель 1.9 - 31.10 в течение 4х недель 1.11- 30.4 в течение 2х месяцев но до 15.5 |
| --- | --- |
| Б. Порода | Ель 100%. |
| В. Спецификация | Длины пиловочника: 4,9 м; 5,5 м; 6,1 м; Допуск длины от -3 до +10 см Для пиловочника с допусками от 0 и больше, оплата производится по модульной длине 4,9 м; 5,5м и 6,1 м. Для пиловочника с допусками от -3 до -1 оплата производится по фактической длине. Минимальный диаметр пиловочника 11,0 см без коры в верхнем торце. Максимальный диаметр пиловочника 14,9 см без коры в верхнем торце. В одной транспортной единице только один сортимент. В одном штабеле только одна длина. |
| Г. Кривизна | Допустимый изгиб 1,5 см/м. |
| Д. Обработка | Пиловочник поставляется неокоренным. Обрезка сучьев заподлицо с поверхностью ствола. Максимальная высота сучьев 10 мм. |
| Е. Качество | Допускаются: - свежие сучки максимальным диаметром: 50 мм - сухие сучки максимальным диаметром: 40 мм - гнилые сучки максимальным диаметром: 30 мм - свежие пасынки макс. 1 шт/бревно макс. диаметром 40 мм - простая метиковая трещина в сечении не более 1/2 от верхнего диаметра Не допускаются: - гниль, синева, червоточина - гнилые пасынки - сложная и местная кривизна, двойная сердцевина, двойная вершина - закомелистость, сухобокость, прорость и раны - значительные местные наросты, вздутия и утолщения - кольцевая (отлупная) трещина - механические повреждения (козырьки, неровный след от распиловки, запилы, зарубы, сколы и т.д.) - превышение максимальной длины - гвозди, проволока, камни, песок, грязь, глина в/на древесине - ядо- и другие химикаты или остатки от гербицидов и пестицидов - инородные включения, пластмассы и резина, сажа, уголь, металл - комбинации двух разных типа максимальных дефектов на одном стволе |

Свежесть соблюдается Продавцом категорически.

Покупатель имеет право отказаться от приема древесины, если количество брака и пиловочника елового 3 сорта  превышает 10% от объема одного сортимента и длины в автомобиле и 30% - в вагоне. В данном случае Продавец обязан возместить возникшие дополнительные расходы Покупателю. В остальном, древесина принимается согласно данных технических условий.

БАЛАНСЫ ЕЛОВЫЕ (БЕ)

для производства целлюлозы на согласно ТУ 13-2-1-95, если иное не оговорено

| А. Свежесть | Время заготовки Поставка с момента заготовки 1.11 - 31.3 до 15.6 1.4 - 31.10 в течение 6 недель, но до 30.11 |
| --- | --- |
| Б. Порода | Ель 100 %. |
| В. Спецификация | Минимальный диаметр с корой в верхнем торце 7 см. Максимальный диаметр с корой в нижнем торце 60 см. Длины: 4,9 м; 5,5 м; 6,1м Допуск по длине +/- 5 см. Принимаются длины: 4,9 м; 5,5 м; 6,1 м. от отбраковки Пиловочника Елового (ПЕ),Пиловочника Елового Тонкомерного (ПЕТ) и Пиловочника Елового 3 го сорта. В одной транспортной единице только один сортимент. В одном штабеле только одна длина. |
| Г. Обработка | Балансы поставляются неокоренными. |
| Д. Качество | Балансы должны быть экспортного качества продавца, прямые, с хорошо обрубленными сучками. Допускается: - кривизна - допустимый изгиб 5 см/м - ненормальная окраска если не нарушает механических свойств древесины. - мягкая гниль в середине бревна не более 1/2 диаметра торца Не допускаются: - сухостойная древесина - резкая кривизна - разветвленное бревно, двойная вершина - гниль в бревнах диаметром менее 10 см - древесина загрязненная сажей - обугленная древесина - радиоактивная древесина - металлические и прочие инородные включения - камни - химикаты - пластмасса и резина - "складская" (заболонная) гниль |

Покупатель имеет право отказаться от приема древесины, если количество брака превышает 10% от объема одного сортимента и длины в автомобиле.  В данном случае Продавец обязан возместить возникшие дополнительные расходы Покупателю. В остальном, древесина принимается согласно   данных  технических  условий.