ПИЛОВОЧНИК СОСНОВЫЙ  (ПС)

Для производства пиломатериалов, согласно ТУ 13-2-12-96, если иное не оговорено.

| А. Свежесть | Время заготовки Поставка на завод с момента заготовки 1.5 - 31.8 в течение 2х недель 1.9 - 31.10 в течение 4х недель 1.11- 30.4 в течение 2х месяцев, но до 15.5 |
| --- | --- |
| Б. Порода | Сосна 100%. |
| В. Спецификация | Длина пиловочника: 4,9 м; 5,5 м; 6,1 м. Допуск длины от -3 до +10 см Для пиловочника с допусками от 0 и больше, оплата производится по модульной длине 4,9 м; 5,5 и 6,1 м. Для пиловочника с допусками от -3 до -1 оплата производится по фактической длине. Минимальный диаметр пиловочника 15,0 см без коры в верхнем торце. Максимальный диаметр пиловочника 40,0 см без коры в верхнем торце. Сбег не более 1,5 см/м. В одной транспортной единице только один сортимент. В одном штабеле только одна длина. |
| Г. Кривизна | Допустимый изгиб 1,5 см/м. |
| Д. Обработка | Пиловочник поставляется неокоренным. Обрезка сучьев заподлицо с поверхностью ствола. Максимальная высота сучьев 10 мм. |
| Е. Качество | Допускаются: - сучки свежие максимальным диаметром 50 мм (если верхний диаметр 15-25 см) и 70 мм (если верхний диаметр более 25 см) - не гнилые пасынки и сухие сучки макс. диаметром 40 мм (если верхний диаметр 15-25 см) и 60 мм (если верхний диаметр более 25 см) - пасынки в количестве 1 шт./бревно - гнилые сучки максимальным диаметром 30 мм (если верхний диаметр 15-25 см) и 40 мм (если верхний диаметр более 25 см) - простая метиковая трещина в сечении не более 1/4 от верх. диаметра. Не допускаются: - гниль, синева, червоточина - гнилые пасынки - сложная и местная кривизна, двойная сердцевина, двойная вершина - закомелистость, сухобокость, прорость и раны - значительные местные наросты, вздутия и утолщения - кольцевая (отлупная) трещина - механические повреждения (козырьки, неровный след от распиловки, запилы, зарубы, сколы и т.д.) - превышение максимальной длины - гвозди, проволока, камни, песок, грязь, глина в/на древесине - ядо - и другие химикаты или остатки от гербицидов и пестицидов - инородные включения, пластмасса и резина, сажа, уголь, металл - комбинации двух разного типа максимальных дефектов на одном стволе |

Свежесть соблюдается Продавцом категорически.

Покупатель имеет право отказаться от приема древесины, если количество брака и пиловочника соснового3 сорта  превышает 10% от объема одного сортимента и длины в автомобиле. В данном случае Продавец обязан возместить возникшие дополнительные расходы Покупателю. В остальном древесина принимается согласно данных технических условий.

ПИЛОВОЧНИК СОСНОВЫЙ  (D - качество) ( 3 сорт )

Для производства пиломатериалов, согласно ТУ 13-2-12-96, если иное не оговорено.

| А. Свежесть | Время заготовки Поставка на завод с момента заготовки 1.5 - 31.8 в течение 2х недель 1.9 - 31.10 в течение 4х недель 1.11- 30.4 в течение 2х месяцев, но до 15.5 |
| --- | --- |
| Б. Порода | Сосна 100%. |
| В. Спецификация | Длина пиловочника: 4,9 м; 5,5 м; 6,1 м. Допуск длины от -3 до +10 см Для пиловочника с допусками от 0 и больше, оплата производится по модульной длине 4,9 м;5,5 м и 6,1 м. Для пиловочника с допусками от -3 до -1 оплата производится по фактической длине. Минимальный диаметр пиловочника 11,0 см без коры в верхнем торце. Максимальный диаметр пиловочника 40,0 см без коры в верхнем торце. Сбег не более 3 см/м. |
| Г. Кривизна | Допустимый изгиб 2 см/м. |
| Д. Обработка | Пиловочник поставляется неокоренным. Максимальная высота сучьев 30 мм. |
| Е. Качество | Допускаются: - сучки без ограничений, максимальный диаметр сучка до 40% от верхнего диаметра, но не более 100 мм; - не гнилые пасынки с максимальным диаметром 70 мм; - заросшие сучки; - двойная сердцевина; - простая метиковая трещина до 1/2 от верхнего диаметра; - механические повреждения глубиной до 20 мм в обрабатываемом цилиндре; - козырьки не более 30 см от торца; - сложная и местная кривизна, если остается вне обрабатываемого цилиндра; - прорость глубиной до 20 мм в обрабатываемом цилиндре; - синева; - твердая гниль с одного торца; - незначительная грязь на торцах. Не допускаются: -мягкая гниль и твёрдая гниль с обоих торцов, червоточина - гнилые пасынки - сложная и местная кривизна, превышающая показатели в п.Г, - двойная вершина; - закомелистость, сухобокость - значительные местные наросты, вздутия и утолщения; - кольцевая (отлупная) трещина; - механические повреждения (запилы, зарубы, сколы и т.д.), проникающие в обрабатываемый цилиндр глубиной более 20 мм; - превышение максимальной длины; - гвозди, проволока, камни, песок, грязь, глина в/на древесине; - ядо - и другие химикаты или остатки от гербицидов и пестицидов; - инородные включения, пластмасса и резина, сажа, уголь, металл; - комбинации двух разного типа максимальных дефектов на одном стволе |

Свежесть соблюдается Продавцом категорически

ПИЛОВОЧНИК СОСНОВЫЙ ТОНКОМЕРНЫЙ (ПСТ)

Для производства пиломатериалов, согласно ТУ 13-2-12-96, если иное не оговорено.

| А. Свежесть | Время заготовки Поставка на завод с момента заготовки 1.5 - 31.8 в течение 2х недель 1.9 - 31.10 в течение 4х недель 1.11- 30.4 в течение 2х месяцев, но до 15.5 |
| --- | --- |
| Б. Порода | Сосна 100%. |
| В. Спецификация | Длина пиловочника: 4,9 м; 5,5м; 6,1 м. Допуск длины от -3 до +10 см Для пиловочника с допусками от 0 и больше, оплата производится по модульной длине 4,9 м; 5,5м и 6,1 м. Для пиловочника с допусками от -3 до -1 оплата производится по фактической длине. Минимальный диаметр пиловочника 11,0 см без коры в верхнем торце. Максимальный диаметр пиловочника 14,9 см без коры в верхнем торце. Сбег не более 1,5 см/м В одной транспортной единице только один сортимент. В одном штабеле только одна длина. |
| Г. Кривизна | Допустимый изгиб 1,5 см/м. |
| Д. Обработка | Пиловочник поставляется неокоренным. Обрезка сучьев заподлицо с поверхностью ствола. Максимальная высота сучьев 10 мм. |
| Е. Качество | Допускаются: - сучки свежие максимальным диаметром 50 мм; - не гнилые пасынки и сухие сучки макс. диаметром 40 мм; - пасынки в количестве 1 шт./бревно; - гнилые сучки максимальным диаметром 30 мм; - простая метиковая трещина в сечении не более 1/4 от верх. диаметра. Не допускаются: - гниль, синева, червоточина - гнилые пасынки - сложная и местная кривизна, двойная сердцевина, двойная вершина - закомелистость, сухобокость, прорость и раны - значительные местные наросты, вздутия и утолщения - кольцевая (отлупная) трещина - механические повреждения (козырьки, неровный след от распиловки, запилы, зарубы, сколы и т.д.) - превышение максимальной длины - гвозди, проволока, камни, песок, грязь, глина в/на древесине - ядо - и другие химикаты или остатки от гербицидов и пестицидов - инородные включения, пластмасса и резина, сажа, уголь, металл - комбинации двух разного типа максимальных дефектов на одном стволе |

Свежесть соблюдается Продавцом категорически.

Покупатель имеет право отказаться от приема древесины, если количество брака и пиловочника соснового 3 сорта  превышает 10% от объема одного сортимента и длины в автомобиле и 30% - в вагоне. В данном случае Продавец обязан возместить возникшие дополнительные расходы Покупателю. В остальном  древесина принимается согласно данных технических условий.

БАЛАНСЫ СОСНОВЫЕ (БС)

для производства целлюлозы на согласно ТУ 13-2-1-95, если иное не оговорено

| А. Свежесть | Время заготовки Поставка с момента заготовки 1.11 - 31.3 до 15.6 1.4 - 31.10 в течение 6 недель, но до 30.11 |
| --- | --- |
| Б. Порода | Сосна 100 %. |
| В. Спецификация | Минимальный диаметр с корой в верхнем торце 7 см. Максимальный диаметр с корой в нижнем торце 60 см. Основная длина – 4,9 м; 5,5 м, 6,1м. Допуск по длине +/-5 см. В одной транспортной единице только один сортимент. В одном штабеле только одна длина. |
| Г. Обработка | Балансы поставляются неокоренными. |
| Д. Качество | Балансы должны быть экспортного качества продавца, прямые, с хорошо обрубленными сучками. Допускается: - мягкая гниль в середине бревна не более 1/3 диаметра торца. - ненормальная окраска если не нарушает механических свойств древесины. - допустимый изгиб 5 см./м Не допускаются: - сухостойная древесина - резкая кривизна - разветвленное бревно, двойная вершина - гниль в бревнах диаметром менее 10 см - древесина, загрязненная сажей - обугленная древесина - радиоактивная древесина - металлические и прочие инородные включения - камни - химикаты - пластмасса и резина - "складская" (заболонная) гниль |

Покупатель имеет право отказаться от приема древесины, если количество брака превышает 10% от объема одного сортимента и длины в автомобиле. В данном случае Продавец обязан возместить возникшие дополнительные расходы Покупателю. В остальном, древесина принимается согласно данных технических условий.