Технические требования к качеству балансов.

- Породный состав

Балансы еловые 1-2 сорт ГОСТ 9463-88

- Диаметр (без коры)

Минимальный – 8 см (в верхнем торце без коры), максимальный – 32см.

Баланс диаметром менее 8 см и более 32 см считается браком.

- Длина 2,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,5; 6,0 м.

- Прогиб не более 3%.

- Пороки качества

Мягкая сердцевинная гниль, твердая сердцевинная гниль, поверхностная гниль, двойная вершина, крупные комлевые складки, гниль возникающая при хранении, табачные сучки не допускаются.

- Посторонние вещества, присутствие которых недопустимо.

Пластмасса, обугленность (уголь, сажа), металлические включения, камни, химические вещества ( которые могут перемещаться в конечный продукт), радиоактивные вещества.

- Заболонные грибные окраски, червоточины, трещины и механические повреждения допускаются.

- Сучья должны быть срезаны (обрублены) вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 2 см. от поверхности неокоренного бревна.

- Сухостой и смесь пород не допускается.

- баланс еловый должен быть заготовлен не позднее 1 года.