Технические требования к качеству фанерного кряжа ОАО “УИФК»

| Порода | Береза ГОСТ 9462-88 1-2 сорт |
| --- | --- |
| Длина | 3,3; 4,95 5.5; (зачетная длина 3,2; 4,8, 5.2) |
| Диаметр | от 18 (под корой) до 45 см, причем в комле не более 47 см. (с корой). Фансырье диаметром 18 см допускается в количестве не более 10 % от поставляемой партии. |
| Сучки | Допускаются размером не более 7 см, причем должны быть обрублены вровень с поверхностью чурака |
| Табачные сучки | Допускаются размером не более 4 см |
| Грибные поражения (ядровая гниль и дупло, побурение заболонная гниль, наружная трухлявая гниль) | Не допускаются |
| Грибные ядровые пятна и полосы | Допускаются не более 1/4 диаметра соответствующего торца |
| Двойная сердцевина | Не допускается |
| Червоточина | Не допускается |
| Открытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелистость | Допускается глубиной не более разницы между диаметрами нижнего и верхнего торцов чурака |
| Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв) | Не допускаются |
| Козырьки | Не допускаются |
| Боковые трещины | Не допускаются |
| Торцевые трещины от усушки | Допускаются протяжением по длине сортимента не более установленного припуска |
| Кривизна | В соответствии с п.5 ГОСТ 9462-88 |
| Обдир коры | Допускается не более 15% общей площади |
| Ложное ядро | Не более 1/3 диаметра |

Приемка по качеству согласно ГОСТ 9462-88

Приемка по количеству согласно ГОСТ 2292-88 и ОСТ 1343-79