Технические требования к качеству фанкряжа березового ООО “ЮПМ-Кюммене Чудово”.

1.1.   	Порода: Береза - 100 % - поставка отдельно.

1.2.   	Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев - без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточиной).

1.3.   	Размеры

1.3.1. 	Верхний диаметр без коры d, не менее 18,0 см.

Нижний диаметр с корой D, не более 60,0 см.

Верхний и нижний диаметры кряжа измеряют лесной вилкой, рулеткой или лесной скобой

Нижний диаметр D измеряют в направлении, при котором значение диаметра является наибольшим.

1.3.3. 	Номинальные и допускаемые размеры длины кряжа:

| Показатель | Номинальная длина Lн, м |
| --- | --- |
|  | 2,7 | 4,0 | 5,4 |
| Обязательный припуск по длине, м | 0,06 | 0,09 | 0,04 |
| Допускаемая длина L, м | от 2,76 до 2,86 | от 4,09 до 4,19 | от 5,44 до 5,54 |

Длину бревна L измеряют рулеткой по наименьшему расстоянию между торцами. Вычисление объема бревна проводят по номинальной длине.

Бревна длиной менее 2,70 м или длиной более 5,70 м принимают техсырьем.

В штабель должны быть уложены бревна одной номинальной длины.

1.4. 	Требования к порокам древесины

1.4.1. 	Не допускаемые пороки: Ядровая гниль, заболонная гниль и окраски, сухобокость и прорость, червоточина, морозные трещины, пасынок, двойная сердцевина, местная кривизна, козырьки

1.4.2.	Сучки Здоровые, сухие и гнилые сучки -диаметр не более 25 мм.

Высота остатков сучьев и наростов от коры - не более 20 мм.

1.4.3.	Равномерная кривизна 	На любом участке бревна длиной 1,33 м стрела прогиба кривизны не должна превышать 26 мм (2 %).

1.4.4.	 Ложное ядро и ядровые окраски - на любом из торцев не допускаются, выходящие за пределы круга, расположенного в центре торца бревна и имеющего диаметр равный 33 % от диаметра торца.

1.4.5. Сердцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины - наибольший диаметр не более 33% (1/3) диаметра торца. Сердцевинными и кольцевыми считают трещины, глубина которых от торца при измерении металлической линейкой превышает 10 см.

1.4.6. 	Торцовые трещины от усушки (в том числе и выходящие на боковую поверхность) - глубина от торца h не более 30 мм. Если измеренная длина кряжа превышает наименьшее значение, указанное в п. 1.3.3 (2,76; 4,09 или 5,44 м), то допускаемую глубину трещин увеличивают на 5 мм на каждый 1 см этого превышения.

1.4.7. 	Механические повреждения, ребристая закомелистость, боковые трещины от усушки - не допускаются, проникающие во вписанный цилиндр.

1.4.8. 	Обдир коры - допускается частичный обдир коры не более чем на 10 % боковой поверхности кряжа.

1.5.   	Инородные включения Кряжи и маркировка кряжей не должны содержать уголь, сажу, металл и пластик.

1.6 	Приемка техсырьем Бревна с нарушениями указанных выше требований к фанерному кряжу, которые не могут быть приняты с уменьшением  длины кряжа, принимают как техсырье.